부산문화회관 대극장 및 부설주차장 석면철거 및 마감공사

마감공사 시방서

2020. 04.

부산문화회관

-◆   차        례  ◆-

1.	공사개요
2.	일반사항
3.	가설공사
4.	금속공사
5.	도장공사
6.	수장공사
7.	해체공사

1. 공사개요

가. 공사명 : 부산문화회관 대극장 석면철거 마감공사

나. 공사장 위치 : 부산광역시 남구 유엔평화로76번길 1

다. 금회시공 범위 :

1)건축

시공범위	대극장, 관리동, 부설주차장 마감공사 1식

2. 일반사항

가. 본 시방은 해당공사에만 적용한다.

나. 도면과 시방서와의 내용이 다르거나 명기가 없을시, 관련공사와 부합되지 아니할시는         감독원의 지시에 따른다.

다. 도면이나 시방서에 누락된 사항일지라도 공사의 성질상 당연히 시공을 요하는 사항은         감독원의 지시에 따른다.

라. 공사현장에 있어 자재 및 기계기구등의 정리정돈, 점검정비, 청소등을 충분히하여 현장        을 청결히 유지하도록 한다.

마. 공사실시에 앞서 필요에 따라 시공계획서를 작성하여 담당원에게 제출한다.

바. 모든 자재는 한국산업규격품으로서 그 표시가 있는 것 또는 각각의 규격증명서가 첨부        된 것을 사용한다. 다만 한국산업규격품이 없는 경우에는 감독원의 지시에 따른다.

사. 모든 자재는 감독원의 검사를 받아 합격한 것만을 사용하며, 불합격된 반입재는 즉시         장외배출한다.

아. 주요재료의 사용은 미리 견본품을 제출하여 색깔, 무늬, 마무리 정도를 감독원의 지시        를 받아 선정 사용한다.

자. 재료의 품질이 명시되어 있는 경우라도 다른 재료와 균형된 품질 또는 동등이상의 재료        를 사용하는 것으로 한다.

차. 감독원이 필요하다고 인정하는 경우 공사재료의 품질 또는 강도 시혐을 요구할 수 있         다. 이때 검사 및 시험에 필요한 모든 경비는 도급자 부담으로 한다.

카. 공사장의 관리는 건축법, 건설산업기본법, 근로기준법, 산업안전보건법, 근로안전 관리        규정, 근로보건 관리규정,산재보험법 및 기타관계 법규에 의하며, 사고 발생시는 도급        자 책임으로 한다.

타. 건물등의 보양 :

① 기존부분, 시공완료부분 및 미사용 재료등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은          적절한 방법으로 보양

② 손상을 받은 부분은 신속히 원형으로 복구한다.

파. 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 공정은 감독원 입회하에 시공하며, 준공 후 은폐        될 부분 및 주요부분은 기록사진을 촬영하여 둔다.

하. 현장 대리인은 유자격 해당 기술자를 상주시켜야 하며, 감독원의 검사, 승인, 지시에         따라 공사시공을 충실히 수행한다.

거. 공사완료시는 가설물철거, 기존물 손상부분의 원상복구 및 청소완료 후 준공검사를 받        는다.

3. 가설공사

가. 가설건물은 다음과 같이 설치하되 감독원의 지시에 따른다.

구 분			기 타
가설사무소	1개소
비 고

나. 급 . 배수, 전기, 동력, 기타 임시설비는 필요에 따라 설치하되 도급자 부담으로 한다.

다. 비계의 설치는 다음에 의한다.

구 분	비계의종류	비 계 재 료	비 계 의 결 속
외부비계	이동식강관 말 비계	․통나무(눈키지름 10cm이상) ․강관비계(KSF 8002) ․강관틀비계(KSF 8003)	․#8 누그린철선 사용 ․강관(틀)비계는 표준결속방법에 의함
내부비계	수평비계 (강관)

4. 금 속 공 사

가. 경량철골 천정틀공사

1) 천정틀은 KS제품인 경량철골천정틀로 도면과 같이 시공하되 형상이균일하며 모든 단           면치수가 정확하여야 한다.

2) 천정재는 텍스판(303×606 : 내역서참조)제품을 사용하여 줄바르고 면고르게 부착한           다.

3) 천정텍스판과 벽의 접합부는 알미늄 몰딩으로 마감한다.

4) 현관 외부 천정 재료 및 규격은 내역서 참조한다.

나. 스테인레스 제품

1) 스테인레스는 모두 "V"캇타를 사용하며 절곡을 하며, 마감은 도면에 특별한 명기가           없는한 헤어라인 처리후 크리어락카 1회 도장한다.

2) 이음은 알곤 용접으로 하며, 면이 평활하게 그라인더, 연마지로 갈아낸 후, 지정한           마감처리 한다.

다. 재료분리대

1) 바닥.벽등의 재료는 바뀌는 부분이나, 같은 재료라도 높이 차이가 있는 부분은 모두           재료분리대를 설치한다.

2) 재질은 도면에 의하되, 명기가 없는 것은 모두 1.2m/m 스테인레스 헤어라인을 폭             40m/m로 가공하여 사용한다.

종 류	규 격 과 품 질	시 공 부 위
1) 경량철골천정틀	・KSD 3609 표시품 ・형 식 : M-BAR 아연도금 @900 ・아연도금의 최소부착량 : 120g/㎡(양면) ・도 장 : 정전분체도장 ・앙카방법 : 스트롱앙카 6m/m ・인 서 트 : 900×900 단부는 150mm이내 설치하고 거푸집설치시 매설한다. ・캐링찬넬 : 38×12×1.2t 아연도금성형체 @900 ・용접부위는 방청한다. ・달대의 길이가 1.5m를 넘는 경우 1.5m가 넘지 않도록 달대를 같은 부재로 연결한다.	재료마감표 천장부분 참 조
2) 알미늄몰딩	・재질 : 아연도 압출바 ・형상 및 치수 : MZ-19×19, L형 ・도장 : 정전분체도장 (아크릴계 도료)	각 실 천정 테두리
3) 커 텐 박 스	・재 질 : 아연도강판 ・형상 및 치수 : 도면에 따름 ・두 께 : 1.2m/m ・도 장 : 정전분체도장(아크릴 도료)

5. 도장공사

가. 일반사항

1) 본 시방서는 건물의 실내외에서 실시하고 각종 도장공사의 자재공급, 표면처리 및 보호,    도료의 혼합 및 도포, 시험 및 검사 등 각종 도장작업에 대하여 적용한다.

2) 종합계획표 및 색상표, 제조회사 시방서, 시험 성적표, 관련서류, 제조업자의 품질보증     확인서, 견본(감독원이 요구하는 도장 종류별 300× 300mm 규격으로 각 3매씩 제출)등     을 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

3) 감독원이 지시하는 도장재료 및 부위에 대해 본 시공과 동일하게 견본시공을 하여 승인을    받은 후에 본 공사에 착수해야 한다.

4) 본 시방서에 언급되지 않은 부분은 K.S를 원칙으로 한다.

나. 재료의 선정

1) 도장재료는 한국산업규격(K.S)표시품 또는 동등이상의 규정에 합격한 제품을 사용한다.

2) 도장재료의 색상과 질감은 담당원의 승인을 받아야 한다.

3) 수급자는 담당원이 색상을 결정하는데 지장이 없도록 색견본을 제출하고, 담당               원의지시가 있을 경우 견본도장을 실시하여야 한다.

다. 재료의 규격과 품질

종 류	규격과 품질	도장부위
정전분체 도장	- 재료 : 아크릴 - 건조도막두께(μ) : 60 - 표면처리 : 철판은 인산철피막 처리하고 아연도금판은 크로메이트 처리 - 경도 : H이상 - 색상의 변화가 없어야 한다. - 색상 : 발주자가 지정하는 색	도면에 따름
세라민 페인트	- 세라민계 - K.S표시품 - 도장회수 : 2회 - 총건조 도막두께(μ): 40X2=80 - 희석재 : 지정신나 - 표면처리 : 표면의 먼지, 수분, 유분 및 기타오염물질 완전제거 - 도장방법 : 붓, 로울러
친환경 수성페인트	- KSM 6010표시품 - 등급 : 1급 - 도장회수 : 내부 2회, 외부 3회 - 총건조도막두께(μ) : 60 - 희석재 : 수돗물 - 표면처리 : 표면의 먼지,기름, 기타 오염물질 완전제거 - 도장방법 : 붓, 로울러	각 실의 내벽, 천장 각실 걸레받이 기타 도면 참조

종 류	규격과 품질	도장부위
조합 페인트	- KSM 6020 표시품 - 등급 : 2급 - 도장회수 : 2회 - 총건조도막두께(μ) : 60 - 희석제 : 지정신나 - 표면처리 : 표면의 녹, 먼지,기름기 및 기타 오염물질 완전제거 - 도장방법 : 붓, 로울러, 스프레이	철제창호 프레임등 철을 마감으로 하는부위의 광명단 페인트의 상도 (목재 3회, 철재인 경우 방청페인트 2회포함하여 4회마감을 원칙)
광명단 조합페인트	- KSM 6030표시품 - 등급 : 2급 - 도장회수 : 2회 - 총건조도막두께(μ) : 50 - 희석제 : 지정신나 - 표면처리 : 녹, 쇠바름, 먼지, 기타 불순물 완전제거후 워시프라이머 도장 - 도장방법 : 붓, 스프레이	철가공 제품중 조합페인트를 도장하는 부분의 방청용
친환경 투명 방염락카	- KSM 6040표시품 - 도장회수 : 1회 (표준품셈에서 의 회수 산정방법에 의함) - 총도막두께(μ) : 60 - 희석제 : 지정신나 - 표면처리 : 표면의 수분, 기름기, 먼지등의 오염물 완전제거 - 도장방법 : 붓, 로울러, 스프레이	목재 마감부위 및 기타 도면에 따름
바 니 시	- KSM 6050 표시품 - 도장회수 : 3회 - 등급 : 1급 - 총도막두께(μ) : 120 - 희석제 : 지정신나 - 표면처리 : 녹, 쇠바름, 먼지, 기타 불순물 완전제거후 워시프라이머 도장 - 도장방법 : 붓, 로울러, 스프레이	목재 마감 (창호)

라. 도장재료의 관리

1) 수급자는 KS 표시품 이외의 것은 일체 시공현장에 반입하여서는 아니된다.

2) 모든재료는 생산업체에서 포장 또는 봉인된 상태대로 시공현장에 반입하고, KS               표시품, 규격번호, 품명, 종별, 제조년원일, 기타 사항을 감독원의 확인을 받아야              한다.

3) 타 현장에서 사용하고 남은 재료는 시공현장에 일체 반입하여서는 아니된다.

4) 사용이 완료된 재료를 담은 용기는 감독원의 확인을 받은후 시공현장 밖으로                  출하여야 한다.

마. 시공방법

1) 각칠의 층마다 견본을 제출하고, 빛깔 광택에 대하여 승인을 받아야 하며, 내외                부수성페인트는 매회 칠마다 색을 달리하여 칠 회수가 확인되도록 한다.

2) 도료는 바탕면의 조밀, 흡수성 및 기온의 상승 등에 따라 배합규정의 범위내에                서 칠하기에 적당하도록 조절한다. 도료의 배합은 담당원이 지정하는 장소에서                담당원의입회하에 한다.

3) 바탕만들기 및 바탕면에는 아래의 처리를 한다.

1. 녹, 유해한 부착물(먼지, 기름, 타르분, 시멘트, 모르터 등) 및 노화가 심한                    구조막은 완전히 제거한다.

2. 도장면의 결점(흠, 구멍, 갈라짐, 변형, 흡수성이 불균등한 곳등)을 보수하여                  면을칠하기 좋은 상태로 한다.

3. 도장의 부착이 잘 되게 하기 위하여 연마 등의 필요한 조치를 한다.

4. 바탕만들기(면처리)는 다음에 의한다.

① 목 부 : 오염, 부착물 제거 - 송진처리 - 연마지 닦기 - 옹이땜 – 구                                 멍땜

② 철 부 : 오염, 부착물 제거 - 유류 및 녹 제거- 방청처리

③ 몰탈면, 콘크리트면

바탕건조, 양생 - 오염, 부착물 제거 - 구멍메꿈 - 연마지 닦기

4) 바탕자체 및 바탕표면이 건조하지 않을 때에는 충분한 양생기간을 두어 충분                 히 건조시킨 후 그 다음 공정으로 반드시 작업하여야 한다.

5) 주위의 다른 작업으로 인해 도장작업에 지장이 있거나 또는 도막이 손상된 우                 려가있을 때에는 담당원이 승인할 때까지 도장작업을 하여서는 안된다.

6) 칠하기의 양은 표준량에 따르고, 모여들기, 얼룩, 흘러내림, 주름, 거품, 솔자                   국 등의 결점이 생기지 않도록 균등하게 칠한다.

7) 도장면에 오염, 손상을 주지 않도록 주의하고 미리 도장할 곳의 주변, 바닥등                  은 필요에 따라 적당한 양생작업을 한다.

바. 검 사

1)도장회수별로 담당원의 검사를 받아야 하며, 담당원의 검사를 받지 않은 도장회수는           인정하지 아니한다.

6. 수장공사

가. 일반사항

1) 내.외장재료는 미리 견본품을 제출하여 재질, 형상, 칫수, 색깔 및 마무리등에 대하           여 담당원의 승인을 얻는다. 품질은 한국공업규격(KS) 또는 이와 동등하다고 담당원           이 인정하는 재료를 사용한다.

2) 내.외장재의 운반 및 현장 반입후 보관에 있어서 특히 구석, 모서리 및 표면의 오손           방지에 유의하고 건조한 곳에 정돈하여 보관하며, 파손된 재료는 사용하지 않는 것           을 원칙으로 한다.

3) 시공에 앞서 마무리 면의 기준선을 설정하고 담당원의 승인을 받는다. 붙여 나가는           방법은 특별한 명기가 없는 한 중앙에서 시작해서 붙여 나간다.

4) 시공 완료후에는 파손 오손의 우려가 있는 곳은 종이, 천, 널판등으로 보양한다. 공           사완료후 담당원의 지시에 따라 보양재를 제거하고 청소하며 왁스등으로 닦는다.

나. 암면텍스

1) 불연성의 암면텍스로서 규격은 300×600의 K.S제품을 사용한다.

2) 시공개소 및 규격, 종류등은 도면에 준한다.

3) 시공은 M-BAR에 의한 방법으로 하며 조명용 전등 및 공조용 급배기구 스피커등의            위치를 고려하여 시공전 텍스나누기를 한 후 담당원의 승인을 받고 시공한다.

4) 절단은 전동식 절단기 또는 나이프를 사용하여 정확히 절단하며, 절단 상태가 고르            지 않는 곳은 줄질하여 평활하게 마무리 한다.

5) 텍스의 이음 쪽매 등의 위치는 정확히 줄눈바트로 두드러짐, 턱솔등이 없도록 시공            하며, 천정면이 휘어짐이 없도록 한다.

6) 부득이 접착제, 철문 등을 부분적으로 사용할 경우 또는 시공이 난이할 경우에는 담           당원의 지시를 받는다.

다. 경량철골 천정틀

1) 천정틀의 부재는 K.S제품인 자재를 사용하고, M-BAR방식을 기본형으로 한다.

2) 구체공사시 달대(Φ6m이상)시공을 위한 인서트를 정확한 위치에 거푸집 조립시에 매           입하여야 한다.

3) 천정틀 및 인서트의 간격은 90mm정도이고, 주변부는 단에서 150mm정도로 한다.

4) 케링찬넬은(38×12×1.2t) 아연 도금된 성형제로서 연결부분은 찰넬조인트를 사용하           여 구부리거나 손상됨이 없게 한다. 그 간격은 90cm이내로 한다.

5) 몸체와 부속철물의 결함은 덜거덕 거림이나 헐거움이 없어야 하고, 천정재나 기구등           의 설치에 지장이 있는 비틀림 및 변형이 없어야 한다.

6) 조명기구 등의 설치 부위는 기구 부착으로 인하여 처지거나 비틀리지 않도록 양단을           보강한다.

7) 시공은 우선 벽면에 반자를 높이고 정확히 먹매김한 후 담당원의 검사승인을 받고,           수평기등을 사용하여 정확한 수평으로 시공한다.

8) 달대의 길이는 1.5m를 넘는 부분은 1.5m가 넘지 않도록 달대와 달대를 같은 부재로           수평으로 연결하여 보강한다.

9) 용접한 개소는 방청처리를 한다.

10) 바는 도면에 특별한 명기가 없는 곳은 전부 M-BAR로 아연도금 처리하고, 케링찬넬           과는 크립으로 견고히 연결고정하며, M-BAR의 간격은 30.3cm로 한다.

라. 반자둘레(모울딩) 장식 모울딩

1) 천정과 벽체의 접속부에는 반자둘레 장식 모울딩을 설치한다.

2) 모울딩의 재질과 형상은 도면에 따르고 명기가 없는 것은 15×15×1.0 알미늄 몰딩           으로 가공하여 사용한다.

마. 열경화성 수지 천정판

1) 열경화성 수지 천정판은 ISO 9002 국제 표준화 기구를 득한 제품 및 동등이상의 제           품을 사용하여야 한다.

2) 열경화성 수지 천정판은 시공하기 전에 설치 도면을 완성한 후 중심선을 확정하고,           전기구 및 환기구 기타 천정에 취부되는 모든 기구의 배치를 확인하여야 한다.

3) 열경화성 천정판의 종류 및 형상, 재질, 두께는 다음에 의한다.

종류	형상	재질	두께
ISO 9002 열경화성수지판 600X600	SQUARE	FIBER CLASS + SB203	1.2㎜
ISO 9002 열경화성수지판 300X300	SQUARE	FIBER CLASS + SB203	1.2㎜

4) 시공개소는 도면에 의한다.

5) 모든 부자재는 한국 공업규격품을 사용한다.

6) 외부 처마밑에 설치되는 천정판 시공은 강한 바람으로 인한 열림, 파손, 뒤틀림 등           에 충분히 견딜 수 있도록 보강시켜야 한다.

7. 해 체 공 사

가. 일반사항

1) 이 시방은 건축 구조물의 전부 또는 일부를 철거하거나 건축구조물의이전을 목적으           로 절단 또는 해체를 하는 공사에 적용한다.

2) 해체공사시 건축공사와 공통되는 일반사항에 대해서는 제1장(일반사항)에 따른다.

나. 해체시공계획

1) 해체를 시작하기전 사전조사를 토대로 건축물의 해체방법과 작업내용에 관한 계획서           를 담당원에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

2) 해체공법은 해체대상건물 및 공사조건에 맞는 적절한 공법을 선정하여야 한다.

3) 해체공사에 뒤이어 신축공사가 예정되어 있을때는 신축공사의 착공과 관련하여 해체          공사의 시공순서와 병행하여 작업방법을 검토하여야 한다.

4) 해체 시공업자는 정확한 공정계획을 수립하여 무리한 공사 또는 사고가 발생하지 않          도록 하여야 한다.

다. 시  공

1) 일반사항

이 시방에 기재되지 않은 사항이라도 해체공사상 필요한 사항은 발주자 및 담당원과          협의하여 시공자의 책임으로 세밀히 시공한다.

2) 작업준비

가) 주변상황의 파악

공사수행시 소음,진동,분진,해체재의 비산,낙하,교통 등에 대한 문제점을 최소                 로 줄일 수 있도록 세심한 주의를 하며, 공사수행에 앞서 주변의 상황을 확인하               고, 주변상황에 적합한 작업을 하여야 한다.

라. 해체 및 철거

1) 해체공사는 해체준비 및 계획에 근거하여 예정된 공법,공기 및 예산내에서 공사               가 안전하며 능률이 좋게 수행하여야 한다.

2) 해체건물의 종류에 따라 수종의 공법을 조합하여 사용하고자 할 때에는 담당원               과 협의하여 결정한다.

3) 가연물이나 진동 등에 용이하게 낙하, 탈락 및 박리가 쉬운 재료(내화 피복재                 등)는 사전에 철거한다.

4) 구조물은 상부에서부터 지상에 이르기까지 해체순서에 따라 해체작업을 체계있               게 진행한다.

5) 부재형태로 해체할 때는 알맞는 크기로 나누어 해체한다.

6) 해체된 부분을 지지하는 벽체나 바닥또는 골조에 과다한 하중이 부과하지 않게 해체한다.

7) 구조용 골조 부재를 해체하여 기중기,데릭 또는 다른 적당한 방법으로 지면에                 내려 놓는다.

마. 공해 및 안전대책

1) 공해대책

2) 건축구조물 해체시 주변의 소음,진동,분진 등 공해에 대한 법적규제를 조사하고               적절한 조치를 하여야 하고, 착공전 설명회를 통하여 인근주민에 이해를 얻어둘               필요가 있다.

3) 먼지와 쓰레기가 비산하거나 흩어지는 것을 막기 위하여 물뿌리시 장소 설치 또               는 그 외의 적절한 조치를 한다.

바. 안전대책

1) 해체공사는 공사의 성질상 위험을 수반하게 되므로 시공시에는 반드시 안전 위               생관리계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받아야한다.

2) 중기차량은 정기검사,작업전 점검을 하고 유자격자로 하여금 운전을 하도록 하                며차량 이동시는 유도원을 배치하여야 한다.

3) 구조재의 부식상태 및 재료의 접합상태를 조사하여 예기치 않은 전도에 의한 사              고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

4) 재료의 특성을 조사하여 화재방지에 특히 유의하여야 한다.

5) 건물을 당겨 쓰러뜨리는 경우 또는 기계를 사용해서 해체하는 경우는 구조적,                 안정성을 확인함과 동시에 비산에 대한 방호에 주의하여야 한다.

사. 해체재 처분

1)  해체작업에 수반하여 발생하는 콘크리트 조각,강재토막,내.외장재 등의 해체 폐기물            은 외부로 반출하고 적절한 방법으로 처분하여야 한다.

2)  수급자가 수거할 만한 가치가 있는 부품이나 재활용이 가능한 부품은 해체공사중             구조물중에서 별도로  철거할 수 있다.

3)  해체공사시 1일 정도분의 해체 폐기물을 적치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

4)  반출을 위한 해체 폐기물의 적재는 원칙적으로 도로위에서는 하지 않으며, 부득이한            경우는 적재작업을 안전한 방법으로 하고 동시에 감시인을 배치하여 통행이나 차량           을 정리하여야 한다.

5) 해체 폐기물은 운반중에 흘러내릴 우려가 있으므로 필요차량의 규격에 알맞는 크기           로 작게 분할하여 처분하여야 한다.

6) 해체 폐기물 운반시 길옆이나 가공선에 방해가 되지 않도록 하고, 중량물의 운반중           도로,교량 등이 파손되지 않도록 한다.

7) 지하실 및 빈틈을 메울 때에는 해체작업으로 생긴 부스러기,쓰레기, 나무뿌리 그외           유기물질 등은 제거하고 바위,자갈,모래를 포함한 흙을 사용한다.

아. 해체 마무리작업

1) 해체공사가 종료되면 철거공사시 행한 각종 가설물의 철거나 복원작업을 한다.

2) 가공선의 방호나 임시 처리했던 부분을 관련회사 등에 연락하여 철거 복원한다.

3) 반입,반출로 부분의 각종 공작물을 이설한 부분은 도로관리청과 협의한 뒤 원상태로           복원한다.

4) 지하매설관등 임시 이설처리를 한 부분은 각 공익사업자와 협의한 후 원상복구한다.

5) 도로깍기를 실시한 부분은 도로관리청과 협의한 후 원상태로 복구한다.

6) 근접건물이나 공작물 등에 해체로 인한 어떤 영향부분이 있으면 모두 보수 복원공사           를 한다.

7) 부지주변의 손상부분을 보수 청소를 한다.