『부산시민회관 소극장 로비확장 및 기타환경 개선공사』

[ 건축시방서 ]

2018. 1.

(재)부산문화회관

일 반 시 방 서

목       차

1	공 사 개 요	------------ 1
2	일 반 사 항	------------ 1
3	가 설 공 사	------------ 2
4	철 거 공 사	------------ 2
5	금 속 공 사	------------ 4
6	목 공 사	------------ 5
7	수 장 공 사	------------ 6
8	창 호 공 사	------------ 8
9	유 리 공 사	------------ 8
10	도 장 공 사	------------ 9
	건설일반폐기물 처리용역 특기시방서	------------ 11

1. 공사개요

가. 공사명 : 부산 시민회관 소극장 로비확장 및 기타환경 개선공사

나. 공사장 위치 : 부산 시민회관 소극장

다. 공사 범위 : 소극장 로비, 전시실 로비, 아트샵, 전시실

2. 일반사항

가. 본 시방은 부산 시민회관 소극장 로비확장 및 기타환경 개선공사 일반 시방서이므로 해당공사에만 적용한다.

나. 도면과 시방서와의 내용이 다르거나 명기가 없을시, 관련공사와 부합되지 아니할 시는      감독원의 지시에 따른다.

다. 도면이나 시방서에 누락된 사항일지라도 공사의 성질상 당연히 시공을 요하는 사항은      감독원의 지시에 따른다.

라. 공사현장에 있어 자재 및 기계기구등의 정리정돈, 점검정비, 청소등을 충분히하여 현장     을 청결히 유지하도록 한다.

마. 공사실시에 앞서 필요에 따라 시공계획서를 작성하여 담당원에게 제출한다.

바. 모든 자재는 한국산업규격품으로서 그 표시가 있는 것 또는 각각의 규격증명서가 첨부     된 것을 사용한다. 다만 한국산업규격품이 없는 경우에는 감독원의 지시에 따른다.

사. 모든 자재는 감독원의 검사를 받아 합격한 것만을 사용하며, 불합격된 반입재는 즉시       장외배출한다.

아. 주요재료의 사용은 미리 견본품을 제출하여 색깔, 무늬, 마무리 정도를 감독원의 지시      를 받아 선정 사용한다.

자. 재료의 품질이 명시되어 있는 경우라도 다른 재료와 균형된 품질 또는 동등이상의 재료    를 사용하는 것으로 한다.

차. 감독원이 필요하다고 인정하는 경우 공사재료의 품질 또는 강도 시혐을 요구할 수 있      다. 이때 검사 및 시험에 필요한 모든 경비는 도급자 부담으로 한다.

카. 공사장의 관리는 건축법, 건설산업기본법, 근로기준법, 산업안전보건법, 근로안전 관리      규정, 근로보건 관리규정,산재보험법 및 기타관계 법규에 의하며, 사고 발생시는 도급      자 책임으로 한다.

타. 보양 :

① 기존부분, 시공완료부분 및 미사용 재료등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은    적절한 방법으로 보양

② 손상을 받은 부분은 신속히 원형으로 복구한다.

파. 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 공정은 감독원 입회하에 시공하며, 준공 후 은폐      될 부분 및 주요부분은 기록사진을 촬영하여 둔다.

하. 현장 대리인은 유자격 해당 기술자를 상주시켜야 하며, 감독원의 검사, 승인, 지시에        따라 공사시공을 충실히 수행한다.

거. 공사완료시는 가설물철거, 기존물 손상부분의 원상복구 및 청소완료 후 준공검사를 받      는다.

너. 공사착수 전에 대관 일정을 고려하여 공사 우선순위와 구역별 공사완료 일정을 조정하고, 관련 및 별도공사를 포함한 공사전반에 걸친 종합예정(Network 수법 (C.P.M 또는 PERT)) 공정표를 작성 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

3. 가설공사

가. 급 . 배수, 전기, 동력, 기타 임시설비는 필요에 따라 설치하되 도급자 부담으로 한다.

나. 비계의 설치는 다음에 의한다.

구 분	비계의종류	비 계 재 료	비 계 의 결 속
외부비계	(말)비계 또는 사다리차 이용	․통나무(눈키지름 10cm이상) ․강관비계(KSF 8002) ․강관틀비계(KSF 8003)	․#8 누그린철선 사용 ․강관(틀)비계는 표준 결속방 법에 의함
내부비계	수평비계 또는 (이동식 강관틀 비계 이용)

다. 비계다리는 강관 비계다리를 설치한다.

폭	경 사	되돌음,참	미끄럼막이	난 간 대
90cm이상	4/10이내	되돌음:2층이내마다 참:매층마다	1.5X3.0cm각 30cm간격	높이 75cm이상되는 곳

4. 철거공사

가. 일반사항

1) 이 시방은 건축 구조물의 전부 또는 일부를 철거하거나 건축구조물의이전을 목적으로 절단 또는 해체를 하는 공사에 적용한다.

2) 해체공사시 건축공사와 공통되는 일반사항에 대해서는 제1장(일반사항)에 따른다.

3) 건축구조물의 보수 및 개수 등을 위한 외벽의 깍기 등의 작업 및 현장타설 콘크리트말뚝의 말뚝머리를 절단하는 작업은 포함되지 않는다.

나. 해체시공계획

1) 해체를 시작하기전 사전조사를 토대로 건축물의 해체방법과 작업내용에 관한 계획서를 담당원에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

2) 해체공법은 해체대상 및 공사조건에 맞는 적절한 공법을 선정하여야 한다.

3) 해체공사에 뒤이어 신축공사가 예정되어 있을 때는 신축공사의 착공과 관련하여 해체공사의 시공순서와 병행하여 작업방법을 검토하여야 한다.

4) 해체 시공업자는 정확한 공정계획을 수립하여 무리한 공사 또는 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

다. 시  공

1) 일반사항

이 시방에 기재되지 않은 사항이라도 해체공사상 필요한 사항은 발주자 및 담당원과 협의하여 시공자의 책임으로 세밀히 시공한다.

2) 작업준비

가) 주변상황의 파악

공사 수행 시 소음, 진동, 분진, 해체재의 비산, 낙하, 교통 등에 대한 문제점을 최소로 줄일 수 있도록 세심한 주의를 하며, 공사수행에 앞서 주변의 상황을 확인하고, 주변상황에 적합한 작업을 하여야 한다.

나) 각종신청 및 신고

해체공사 수행에 앞서 건축법에 의한 공사현장에서의 가설물 설치신고, 도로법, 도로교통법에 의한 도로의 점용, 통행제한 구역 내의 특수차량출입, 공해발생에 대한 특정 공사의 사전신고 등 해체공사에 필요한 제반사항을 미리 조사하여 해체 시공, 계획에 따라 건물소유자 또는 시공자가 각종 신고수속 및 지정폐기물(석면 등)일 경우 산업안전보건법 제38조의 규정에 의한 노동부 장관의 허가를 받아야 한다.

다) 시공자 처리분의 폐기물일 경우 폐기물관리법 제19조(사업장폐기물배출자의 의무 등)제2항 및 동법 시행규칙 제18조(사업장 폐기물배출자의신고) 제4항의 규정에 따라 우리청을 대행하여 용역 착수 후 해당 행정기관에 폐기물 배출현장을 신고하고 용역 완수 후 건설폐기물배출 및 처리실적 보고서를 배출 종료일로부터 15일 이내에 행정구청에 제출하여야 한다. 다만 배출기간이 2개년도 이상에 걸쳐 배출되는 경우 당해 연도 건설폐기물배출 및 처리실적은 다음 연도 1월말까지 제출하여야 한다.

라) 신고필증을 교부후 용역을 시행하되 폐기물처리 용역 완수 후 건축 폐기물처리 용역 완수후 건설폐기물 정보관리시스템인 올바로 시스템을 이용하여 장부를 작성입력 후 건축페기물 수집운반 중간처리 확인서 및 폐기물 인계서를 제출하여야 한다.

마) 설비관계 인입배관의 철거

건물내에 인입되어 있는 전기, 전화, 가스, 수도, 하수도 등 주요배관설비에 대한봉인 및 미리 철거를 하여야 한다.

바) 가공선의 양생

반입, 반출로의 가까이에 가공선이 있는 경우 담당원과 충분한 협의를 하여 공법, 각종 양생시설, 안전대책을 수립하여야 한다.

사) 반입, 반출로

반입, 반출로는 내외조건을 종합적으로 판단하여 위치를 결정하고 출입구 부분은 항상 정리, 정돈을 하며, 반입 반출시 필히 경비원을 배치하여 제3자의 안에 유의한다.

3) 해체 및 철거

가) 해체공사는 해체준비 및 계획에 근거하여 예정된 공법, 공기 및 예산 내에서 공사가 안전하며 능률이 좋게 수행하여야 한다.

나) 해체건물의 종류에 따라 수종의 공법을 조합하여 사용하고자 할 때에는 담당원과 협의하여 결정한다.

다) 가연물이나 진동 등에 용이하게 낙하, 탈락 및 박리가 쉬운 재료(내화 피복재 등)는 사전에 철거한다.

라) 구조물은 상부에서부터 지상에 이르기까지 해체순서에 따라 해체작업을 체계있게 진행한다.

마) 부재형태로 해체할 때는 알맞는 크기로 나누어 해체한다.

바) 해체된 부분을 지지하는 벽체나 바닥또는 골조에 과다한 하중이 부과하지 않게 해체한다.

사) 구조용 골조 부재를 해체하여 기중기,데릭 또는 다른 적당한 방법으로 지면에 내려놓는다.

라. 해체재 처분

1)철거작업에 따른 폐기물(일반 및 지정)의 운반 및 폐기물처리는 별도 폐기물 위탁용역업체에서 시행하고 적재는 도급자부담으로 한다. 단, 공사에 따른 건설폐기물 및 발생되는 소량의  폐기물은 시공사 부담으로 관련기관에 신고 후 전문처리업체에 의뢰하여 운반 및  폐기물처리한 후 처리 확인서를 발주처에 제출한다.

2) 수급자가 수거할 만한 가치가 있는 부품이나 재활용이 가능한 부품은 해체공사중 구조물중에서 별도로  철거할 수 있다.

3) 해체 공사 시 1일 정도분의 해체 폐기물을 적치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

4) 반출을 위한 해체 폐기물의 적재는 원칙적으로 도로위에서는 하지 않으며, 부득이한경우는 적재작업을 안전한 방법으로 하고 동시에 감시인을 배치하여 통행이나 차량을 정리하여야 한다.

5) 해체 폐기물은 운반중에 흘러내릴 우려가 있으므로 필요차량의 규격에 알맞는 크기로 작게 분할하여 처분하여야 한다.

6) 해체 폐기물 운반 시 길옆이나 가공선에 방해가 되지 않도록 하고, 중량물의 운반중 도로,교량 등이 파손되지 않도록 한다.

7) 지하실 및 빈틈을 메울 때에는 해체작업으로 생긴 부스러기, 쓰레기, 나무뿌리 그 외 유기물질 등은 제거하고 바위, 자갈, 모래를 포함한 흙을 사용한다.

마. 해체 마무리작업

1) 해체공사가 종료되면 철거 공사 시 행한 각종 가설물의 철거나 복원작업을 한다.

2) 가공선의 방호나 임시 처리했던 부분을 관련회사 등에 연락하여 철거 복원한다.

3) 반입, 반출로 부분의 각종 공작물을 이설한 부분은 도로관리청과 협의한 뒤 원상태로 복원한다.

4) 지하매설관등 임시 이설처리를 한 부분은 각 공익사업자와 협의한 후 원상 복구한다.

5) 도로 깍기를 실시한 부분은 도로관리청과 협의한 후 원상태로 복구한다.

6) 근접건물이나 공작물 등에 해체로 인한 어떤 영향부분이 있으면 모두 보수 복원공사를 한다.

7) 부지주변의 손상부분을 보수 청소를 한다.

해체위치	작업범위
기존매점	C-STUD 경량칸막이벽 및 폴딩도어 철거
기존매표소	① 외부창호 철거(철거 시 상부 금속틀 부분은 충분히 보양 후 철거) ② 내부 칸막이벽체 철거 ③ 내부 천장마감재 철거 ④ 내부 조명기구 철거 ⑤ 내부 조적벽(통신장비실) 철거
기존 갤러리창	① 로비 측 창호 철거(도어포함) ② 내부 바닥마감재(목재 플로어링)철거
로비	① 기존 소극장과 전시실측 로비 사이 조적벽체, 목재틀 및 마감재, 강화도어 철거(매표소와 전시실측 로비 사이 벽체 동일하게 철거) ② 전시실측 로비 외부 창호 및 창호상부 금속칸막이 벽체철거 ③ 전시실측 로비 바닥마감재 철거 ④ 전시실측 로비 금속 천장마감재 철거
아트샵	① 포치 하부 외부창호 철거 ② 전시실 로비 측 내부 창호 철거(강화도어 포함) ③ 내부 바닥마감재 철거 ④ 내부 금속 천장마감재 철거 ⑤ 내부 천장 조명기구 철거(LED 갓조명) ⑥ 내부 벽체 스페이스월(금속 타공판) 철거 ⑦ 내부 가구 철거(감독관 협의 요망) ⑧ 벽부형 스피커, CCTV, 소방감지기 등은 탈거 후 재부착 (통신설비도면 참조) ⑨ 신설 가구 전기, 통신설비 설치를 위한 바닥 일부 철거 (감독관 협의요망)
제1전시실	① 내부 바닥마감재 철거 ② 내부 벽체마감재(틀 포함) 철거

5. 금속공사

가. 경량철골 천장틀공사(세부사항 수장공사 참조)

1) 천장틀은 KS제품인 경량철골천장틀로 도면과 같이 시공하되 형상이 균일하며 모든 단면치수가 정확하여야 한다.

2) 천장텍스판과 벽의 접합부는 알미늄 몰딩으로 마감한다.

나. 로비 출입구 SIGN, 아트샵 폴딩도어 상부칸막이 금속틀공사(위치는 설계설명서 및 평면도 참조)

1) 금속틀은 KS제품인 방청 도장된 각관을 사용하며, 도면과 같이 시공하되, 모든 단면 치수가 정확하여야 한다.

2) 상부 슬라브에 고정되는 금속틀의 경우 L자형 보조재를 써서 고정하고, 향후 철거 및 유지 보수가 용이하도록 시공한다.

다. 금속틀 위 금속판넬 공사

1) 금속판넬은 KS제품을 사용하여 도면과 같이 시공하되, 모든 단면 치수가 정확하여야 한다.

2) 금속판넬 시공시 금속틀에 정확히 고정하고, 시공 후 판넬 연결 부위는 코킹재 등으로 마감한다.(감독관 협의 요함)

라. 금속제 비드류

1) 코너비드 등은 두께 0.6MM 스텐레스 스틸 철판으로 제작하고, 용도별, 위치별, 마감두께별 형상, 치수 등에 대하여 견본품을 제출하여 감독관 승인 후 시공토록 한다.

6. 목공사

가. 목재의 재질 및 치수는 다음에 의한다.

구분	수종	함수율	치수	비고
보이지않는 부분, 구조재	육송-미송	18%이하	제재치수	색상이 균일하고 옹이뒤틀림, 균열이 없는 양질의 것을 사용한다.
창호틀재	라왕	15%이하	제재치수
내부창호재	라왕	15%이하	마무리치수
목재플로어링	애쉬	15%이하	마무리치수

나. 사용되는 목재는 자연 건조시킴을 원칙으로 하며 특히, 수장재는 증기건조목 사용으로       한다.

다. 출입문틀은 모르터 또는 벽돌에 접촉하는 목부나 바닥에 쓰이는 목재는 크레졸등 공사감독이 지시하는 방부처리를 한 후 시공한다. 고정철물은 양측 각각 4개소씩 부착하여실시한다. (앵커볼트 시공시 3개)

라. 목재의 이음 및 맞춤은 통상 목구조 시공법에 의하되, 모서리 부분은 연귀맞춤으로 하고 노출되는 면은 모두 대패로 다듬는다.

마. 대패질 마무리 허용치수는 다음을 표준으로 한다.

구분	한면마무리		양면마무리		비고
	판재	각재	판재	각재
마무리 허용치수(m/m)	1.5	2	3	4

바. 단일재로 조립하여야 할 부분의 목재는 이어서 사용하여서는 아니된다.

사. 합판은 지정두께의 KS1급품을 사용하며 목재와의 접합면은 모두 접착제를 바른다.

아. 공사중 오염 및 손상의 우려가 있는 부분은 종이붙임, 널대기 등으로 적절히 보양하며, 항상 건조상태로 유지한다.

자. 목재플로어링깔기

1) 현장여건을 고려하여 샘플은 감독관 협의 후 진행하며, 작업에 사용되는 제품은 애쉬 집성목을 하용토록 한다.

2) 플로어링을 설치하기전의 현장은 건조 상태로 유지한다.

3) 플로어링 시공 후 목재는 샌딩 처리 후 투명 오일스테인 2회, 지정 바니쉬 3회 시공한다.

4) 충분히 건조 후 사용토록 보양을 철저히 한다.

5) 목재 플로어링 하부는 목재틀 위 THK9 내수합판으로 선 시공 후 설치한다.

6) 목재틀을 시공하기 전 P.E 필름을 시공한다.

7. 수장공사

가. 적용범위

사양	규격	바탕	적용부위	공법
무석면텍스	T9.5x300x600	M-BAR	로비, 아트샵, 갤러리창	피스
비닐무석면타일(고급	T3x450x450	몰탈	로비, 아트샵, 매표소, 전시실	본드
반자둘레 장식몰딩	T1.2x19x19	천장, 벽체마감	로비, 아트샵, 갤러리창	피스
목재플로어링	T20 애쉬집성목	목재틀+합판	갤러리창	피스
석고보드	T9.5이상	내수합판	로비, 아트샵, 갤러리창, 매표소, 전시실	피스

가. 일반사항

1) 내.외장재료는 미리 견본품을 제출하여 재질, 형상, 칫수, 색깔 및 마무리등에 대하여 담당원의 승인을 얻는다. 품질은 한국공업규격(KS) 또는 이와 동등하다고 담당원이 인정하는 재료를 사용한다.

2) 내.외장재의 운반 및 현장 반입후 보관에 있어서 특히 구석, 모서리 및 표면의 오손방지에 유의하고 건조한 곳에 정돈하여 보관하며, 파손된 재료는 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.

3) 시공에 앞서 마무리 면의 기준선을 설정하고 담당원의 승인을 받는다. 붙여 나가는방법은 특별한 명기가 없는 한 중앙에서 시작해서 붙여 나간다.

4) 시공 완료후에는 파손 오손의 우려가 있는 곳은 종이, 천, 널판등으로 보양한다. 공사완료후 담당원의 지시에 따라 보양재를 제거하고 청소하며 왁스등으로 닦는다.

나. 무석면텍스

1) 불연성의 텍스로서 규격은 300×600의 K.S제품을 사용한다.

2) 시공개소 및 규격, 종류등은 도면에 준한다.

3) 시공은 M-BAR에 의한 방법으로 하며 조명용 전등 및 공조용 급배기구 스피커등의위치를 고려하여 시공전 텍스나누기를 한 후 담당원의 승인을 받고 시공한다.

4) 절단은 전동식 절단기 또는 나이프를 사용하여 정확히 절단하며, 절단 상태가 고르지 않는 곳은 줄질하여 평활하게 마무리 한다.

5) 텍스의 이음 쪽매 등의 위치는 정확히 줄눈바트로 두드러짐, 턱솔등이 없도록 시공하며, 천장면이 휘어짐이 없도록 한다.

6) 부득이 접착제, 철문 등을 부분적으로 사용할 경우 또는 시공이 난이할 경우에는 담당원의 지시를 받는다.

다. 경량철골 천장틀

1) 천장틀의 부재는 K.S제품인 자재를 사용하고, M-BAR방식을 기본형으로 한다.

2) 구체공사시 달대(Φ6mm이상)시공을 위한 인서트를 정확한 위치에 거푸집 조립시에 매입하여야 한다.

3) 천장틀 및 인서트의 간격은 90mm정도이고, 주변부는 단에서 150mm정도로 한다.

4) 케링찬넬은(38×12×1.2t) 아연 도금된 성형제로서 연결부분은 찰넬조인트를 사용하여 구부리거나 손상됨이 없게 한다. 그 간격은 90cm이내로 한다.

5) 몸체와 부속철물의 결함은 덜거덕 거림이나 헐거움이 없어야 하고, 천장재나 기구등의 설치에 지장이 있는 비틀림 및 변형이 없어야 한다.

6) 조명기구 등의 설치 부위는 기구 부착으로 인하여 처지거나 비틀리지 않도록 양단을보강한다.

7) 시공은 우선 벽면에 반자를 높이고 정확히 먹매김한 후 담당원의 검사승인을 받고,수평기등을 사용하여 정확한 수평으로 시공한다.

8) 달대의 길이는 1.5m를 넘는 부분은 1.5m가 넘지 않도록 달대와 달대를 같은 부재로수평으로 연결하여 보강한다.

9) 용접한 개소는 방청처리를 한다.

10) 바는 도면에 특별한 명기가 없는 곳은 전부 M-BAR로 아연도금 처리하고, 케링찬넬과는 크립으로 견고히 연결고정하며, M-BAR의 간격은 30cm로 한다.

라. 반자둘레(몰딩) 장식 몰딩

1) 천장과 벽체의 접속부에는 반자둘레 장식 몰딩을 설치한다.(위치는 평면도 참조)

2) 몰딩의 재질과 형상은 도면에 따르고 명기가 없는 것은 19×19×1.0t 알미늄 몰딩으로 가공하여 사용한다.

마. 석고보드공사(천장/벽체)

1) 천장판 설치 시 중앙 부분에서 시작하며, 사방으로 붙여 나가고, 끝판의 이음수가 최소가 되도록 판의 길이를 정한다.

2) 석고보드 2겹을 각 이음위치가 1/2씩 엇갈리게 배치 고정하여 붙인다.

3) 석고보드의 고정은 M-BAR위에서 이루어지도록 하고 아연도금된 석고보드 전용 나사못을 사용하여 고정시킨다.

4) 석고보드 부착면의 이물질을 깨끗이 제거하고 바탕면의 부실한 부위는 몰탈 드으로 완전히 충전한다.

5) 바탕면이 설미 및 전기배관 매입으로 공극이 생긴 부위는 몰탈 등으로 충진하고 충전면을 평활하게 한다.(아트샵의 경우 공극을 그대로 두고 목재틀을 시공하며, 그 위에 합판 시공 후 석고보드로 마감한다.)

바. 비닐무석면타일(고급)

1) 비닐무석면 타일은 KSM 3802(비닐무석면 타일)의 규정에 합격한 제품 또는 동등이상의 제품을 사용한다.

2) 시공개소는 도면에 의하며 규격은 300×300×3.0mm로 한다.

3) 타일나누기 및 배열은 도면 및 담당원의 지시에 따라 나누어 대기를 하고, 문꼴 옆,기둥주위, 바닥 및 검사구 둘레, 기타 잘라서 붙이는 부분에는 특히 틈이 나지 않게정밀히 시공하며, 담당원이 검사과정에서 재시공 지시했을 때에는 이에 따른다.

4) 붙이기는 바탕면을 깨끗이 한 후 접착제를 바탕면에 고르게 바르고 필요에 따라 타일의 뒷면에도 바른다. 바름은 온통바름으로 하여 솟아 오르거나 턱지지 않게하며, 프라이머를 사용할 때는 담당원과 협의하여 시공한다.

5) 붙인 후 표면에 내민 여분의 접착제 등은 잘 훔쳐내고 로울러 전압등 적당한 방법으로 접착면을 압착시켜 완전히 공기를 빼내고 접착제가 경화할 때까지 보양한다.

6) 붙일 때에 실온이 낮아 시공에 지장을 줄 우려가 있을 경우 타일과 시공 바탕에 열을 가해 덥힌 후 시공한다.

7) 붙인 후 접착제의 경화정도를 보아 담당원의 지시에 따라 온수 중성세제로 청소하고건조후 수용성 왁스로 마무리 닦기를 한다.

사. 인조대리석

1) 인조대리석은 KS에 적합한 것과 동등 이상의 품질을 사용하되, 수입인조대리석의 경우 시공도에 정한 원산지 등급기준에 합격한 것이어야 한다. 위치는 도면을 참조한다.

2) 천연석재와 유사한 강한 물성과 내구성, 내마모성이 우수하며, 충격에 강한 반영구적 제품이어야 한다.

3) 인조대리석의 물리적 성질은 도면 또는 공사시방서에 따른다. 도면 또는 공사 시방서에 없을 때에는 표에 의한 수치 이상이어야 한다.

구 분	수지계 인조대리석	백시멘트계 인조대리석
비 중	2	2
휨강도(N/㎟)	40	11
압축강도(N/㎟)	150	120
흡수율(%)	0.1	1.2
마모율(㎟)	170	110

8. 창호공사

가. 강재창호

1) 강재의 품질은 한국공업규격(K.S 규정)에 적합한 것으로 한다.

2) 강판재의 두께는 특기시방 및 도면에 정한바에 의한다.

3) 창호의 위치, 형식, 안쪽치수 틀의 유무 및 치수, 유리끼우기 법 기밀정도는 도면 및 자체시방서를 참조한다.

나. 각종 창호의 부속철물은 창호재의 종류 및 그 크기에 적정한 부속재를 사용하여야 한다.

9. 유리공사

가. 부분적으로 이시방에 따를 수 없는 사항은 미리 담당원과 협의하여 그 지시에 따른다.

나. 현장에 반입되는 유리와 퍼디는 명백한 제조회사의 상표가 붙은것을 포장한채로 반입해야 한다.

다. 유리와 고정재료는 안전하고 건조한 곳에 저장하고 시공전에 포장을 뜯어서는 안된다.

라. 유리끼우기는 외기온도 4℃ 이하일때에는 하지 않는 것을 원칙으로 한다.

마. 유리끼우기중 김이서리지 않게 환기를 잘하고 습도가 높은날이나 비오는 날의 유리공사는 금지한다.

바. 유리의 종류, 등급, 품종, 형상, 치수, 색깔 및 시공장소, 제조업자명기와 필요한 사항은 도면 및 특기시방에 따른다.

사. 유리는 한국공업규격(K.S 규격)에 합격한 것으로 하고 그 규격이 없는 재료에 대하여는사전 담당원의 승인을 받는다.

아. 유리는 다음에 열거하는 요구사항에 따라야 한다.

1) 보통판 유리 : K.S L2001 규정에 합격한 것이나 동등이상의 것으로 칫수 및 형상은도면에 명시한 것으로 한다.

2) 강화유리 : K.S L2000(강화유리) 규정에 합격한 것이나 동등이상의 것으로 하며 칫수 및 형상은 도면에 명시한 것으로 한다.

3) 복층유리 : K.S L2003(복층유리) 규정에 합격한 것이나 동등이상의 것으로 하며 칫수 형상 및 원판의 구성은 도면에 명시한 것으로 한다.

자. 유리끼우기용 재료는 각종 창호재에 따라 맞는것을 사용하여 미끈하게 시공한다.

차. 판유리의 절단은 창호 안까지의 치수보다 한쪽 옆은 1.5 ~ 2mm 내외로 짧은 치수로 하고, 정확한 모양이 되게 절단한다.

카. 판유리를 내리끼울때에는 유리 윗부분을 윗막이 밑에서  5mm 내외로 길게하고, 양옆은 "10" 항에 따라 한쪽옆은 1.5 ~ 2mm 내외로 짧게 한다.

타. 유리는 절단전에 종이, 기름, 먼지, 기타부착물을 제거하고 깨끗이 청소한다.

10. 도장공사

가. 일반사항

1) 도장재료는 한국산업규격(K.S) 또는 동등 이상의 규정에 합격한 제품을 사용하여야한다.

2) 각도장 재료의 색상은 담당원의 승인을 받아야 한다.

3) 각칠의 층마다 견본을 제출하고, 빛깔, 광택에 대하여 승인을 받아야하며, 내․외부수성페인트는 매회 칠마다 색을 달리하여 칠 횟수가 확인되도록 한다.

4) 도료는 바탕면의 조밀, 흡수성 및 기온의 상승 등에 따라 배합 규정의 범위내에서 칠하기에 적당하도록 조절한다. 도료의 배합은 담당원이 지정하는 장소에서 담당원의 입회하에 한다.

5) 바탕만들기 및 바탕면에는 아래의 처리를 한다.

① 녹.유해한 부착물(먼지, 기름, 타르분, 시멘트, 모르터등) 및 노화가 심한 구조막은 완전히 제거한다.

② 면의 결점(홈, 구멍, 갈라짐, 변형, 흡수성이 불균등한 곳등)을 보수하여 면을칠하기 좋은 상태로 한다.

③ 도장의 부착이 잘 되게 하기 위하여 연마 등의 필요한 조치를 한다.

6) 바탕자체 및 바탕표면이 건조하지 않을 때에는 충분한 양생기간을 두어 충분히 건조시킨 후 그 다음 공정으로 반드시 작업하여야 한다.

7) 주위의 다른 작업으로 인하여 도장작업에 지장이 있거나 또는 도막이 손상된 우려가있을 때에는 담당원이 승인할 때까지 도장작업을 하여서는 안된다.

8) 칠하기의 양은 표준량에 따르고, 모여들기, 얼룩, 흘러내림, 주름, 거품, 솔자국등의 결점이 생기지 않도록 균등하게 칠한다.

9) 도장면에 오염, 손상을 주지 않도록 주의하고, 미리 도장할 곳의 주변, 바닥등은 필요에 따라 적당한 양생 작업을 한다.

나. 도료와 칠 횟수는 다음에 의한다.

구분	도료	칠횟수	칠방법	비고
내벽수성, 천장수성	․에멀죤페인트 ․KSM 5310 2급 내부용	2	로라칠
걸레받이	.아크릴페인트	2	붓칠
창호 프레임	․조합페인트 KSM 5311 2급	2	붐칠

다. 표면처리

1) 도료가 시공면에 잘 도장될 수 있도록 스크레이퍼(긁개) 등을 사용하여 묵은 페인트나 거친 부위를 긇어낸다. 퍼티스크레이퍼를 사용하여 못구멍, 균열부분, 봉합면을 퍼티, 몰탈 등을 발라 고르게 하고, 건조한 후 규정된 규격 연마지로 매끄럽게 연마한다.

라. 비닐페인트 칠 작업공정

1) 피도면(석고보드, MDF) 소지 및 정지작업

2) 이음부분 한냉사 붙이기 작업

3) 한냉사 부위 1차 퍼티 작업

4) 한냉사 부위 2차 퍼티 작업

5) 전체 퍼티 작업 전면

6) 전체 연마 작업

7) 비닐 페인트 1회 칠

8) 요철 부위 고르기 작업

9) 비닐 페인트 2회 칠 마감

마. 걸레받이 아크릴페인트 칠 작업공정(색상 감독관 협의)

1) 피도면(MDF, 철판) 소지 및 정지작업

2) 동절기 5℃ 이하의 조건에서 도장할 경우 기포가 생기지 않도록 도장시 유의

3) 밀폐된 장소에서 도장 작업시는 충분히 환기를 시키고 호흡기 보호장구를 착용

4) 재도장 간격은 20℃에서 최소 2시간 이상 경과한 후로 한다.

건설일반폐기물 처리용역 특기시방서

1. 폐기물처리 용역업체의 용역범위는 운반 및 폐기물처리까지 시행한다.    (폐기물의 소운반, 집적 및 적재는 해당공사의 시공자가 시행)

2. 폐기물관리법 제19조(사업장폐기물배출자의 의무등)제2항 및 동법    시행규칙 제18조(사업장폐기물배출자의신고) 제4항의 규정에 따라 교육청 및 학교를 대행하여 용역착수후 해당 행정기관에 폐기물 배출현장을 신고하고 용역완수후 『건설폐기물배출 및 처리실적  보고서』를 배출종료일로부터 15일 이내에 행정구청에 제출하여야 한다.

다만, 배출기간이 2개년도 이상에 걸쳐 배출되는 경우 당해연도 건설폐기물 배출 및 처리실적은 다음 연도 1월말까지 제출하여야 한다.

3. 신고필증을 교부후 용역을 시행하되 폐기물처리 용역 완수후 건설폐기물 정보관리시스템인 올바로시스템(http://www.allbaro.or.kr)을 이용하여 장부를 작성입력한 후 건축폐기물 수집운반 중간처리 확인서 및 폐기물 인계서를 제출하여야한다.

4. 폐기물처리  물량이 내역과 상이하거나 물량 변동상황이 발생할 경    우 사전에 우리청의 담당자와 협의하여야 하며 소량의 물량 증가에 대해서는 용역자 부담으로 처리하며, 다음의 사유에 해당하는 경우에는 건설폐기물을 수집, 운반 또는 처리하기 전까지 건설폐기물처리변경계획서를 제출하여야 한다.

- 신고한 건설폐기물외의 건설폐기물이 5톤이상 새로이 배출되는 경우

- 신고한 건설폐기물의 처리계획 중 처리업체, 처리방법을 변경하는 경우

- 상호 또는 사업장의 소재지을 변경하는 경우

- 건설폐기물이 발생되는 공사기간이 3월 이상 변경하는 경우

5. 폐기물 운반시에는 해당 현장 시공사의 현장대리인과 협의하여 반출시기를 결정하여야 하며 분진등이 발생되지 않도록 조치를 하여야 한다.